# Description pour cahier des charges 2017

### DuPontTM Airguard® Sd23

## Description

### Pare vapeur souple renforcé translucide (DuPontTM Airguard® Sd23) en 100 % Polyolefine. Il est composé d’une couche de DuPontTM Typar® avec une couche de composé en PP-PE. De part sa composition, il est étanche à l’air et il empêche la migration de vapeur d’eau avec sa valeur Sd de plus de 20 m.

La DoP (déclaration de performance) est disponible sur le site internet : www.construction.tyvek.com

## Référence : 8207A

## Dimensions et poids

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids | EN 1849-2 | g/m2 | 102 |
| Dimensions : longueur x largeur |  | m | 50 x 1,50 |
| Epaisseur totale | EN 1849-2 | mm | 0,300 |

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la traction longitudinale | EN 12311-2 | N/5 cm | 200 |
| Résistance à la traction transversale | EN 12311-2 | N/5 cm | 170 |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinal | EN 12310-1 | N | 240 |
| Résistance à la déchirure au clou transversal | EN 12310-1 | N | 240 |
| Résistance à la température |  | C | -40° à + 80° |
| Résistance aux UV |  | semaines | 4 |
| Résistance feu | EN ISO 11925-2 |  | E |
| Valeur Sd | EN ISO 12572 | m | 29 |
| Etanche à l’air |  |  | Oui |
| Etanchéité à l’eau |  |  | Oui / W1 |

## Mise en œuvre

Le pare vapeur se déroule horizontalement perpendiculairement au sens des chevrons.

La feuille est fixée sur chaque chevron par des agrafes ou collée avec une bande autocollante double face si le support est une ossature métallique légère.

Les recouvrements horizontaux ou verticaux sont de minimum 10 cm et sont collés par une bande autocollante à simple ou double face.

Les raccords au niveau de la maçonnerie se font par une bande en mousse autocollante ou par clouage d’une fine latte d’au moins 2 cm.

NIT 251 : isolation thermique des toitures à versants

La pose d’une barrière à l’air et à la vapeur sous les panneaux d’isolation est indispensable pour obtenir une bonne étanchéité à l’air. L’étanchéité à l’air de l’isolant n’est pas suffisante, même si l’on utilise des panneaux à rainures et languettes ou que l’on colmate les joints.

Pour garantir l’étanchéité à l’air de la construction, nous vous conseillons d’utiliser les accessoires DuPont pour les recouvrements et jonctions du pare vapeur.